JVP高清玻纤白幕布产品介绍

JVPSCR (巨屏)高清玻纤白塑幕材料采用高透光性特殊玻璃纤维复合材质，配合专业研发的表面纹路，基布纹理清晰细致，表面涂层可平衡反射和吸收光线，色温准确色彩自然，暗部细节丰富，有良好的立体感，使得受光面的反射率极低,而投射光线可被集中折射到近150度的视角与显示面，便不会出现亮点暗点的差别，即显影平均值极高。适用于一般低流明投影机，同时适用于高解析度、高亮度、高对比度的投影机投影效果，色彩及影像逼真且视角广，在正投幕产品中处于领先水平。该产品具有防火，阻燃，防霉功能。现已经被极为广泛的应用到家庭影院、各种指挥控制中心、大型商务活动中心、演出娱乐中心、会议中心、体育场中心、各种大型影剧院舞台演出等各种影像显示环境中。使用方便，容易清洗。

高清玻纤白幕参数

拉力强度: 最大 850 kg/平方厘米     平均 760 kg/平方厘米

撕裂强度：最大350 kg/mm           平均 320 kg/mm

伸缩率:   最大 6%               平均  4%

加热收缩:  2%

厚度：0.35mm

對比度：1000：1

增益: 1.1

水平視角：150度

四、应用范围

家庭影院，展示场、婚纱摄影、银行业、体育馆、百货商店、餐饮业、饭店业、连锁店、展览场、机场、电影歌剧院、车站、地铁、广告业、设计公司、灯光音响业及任何店面、橱窗营业场所。